제 품 정 보

품    명 :   PET 30 (spb) C type

규   격 :  ∅40 X 1210 X 250M

용   도  : 산업용 Filter

재    질 :  PET 100％

중    량 :  30 g/㎡ ± 3 g

두    께 :   0.13 ㎜ ± 0.02

인장강도 : MD	9.0Kg이상

(30㎜/Kg)	CD	4.0Kg이상

인장신율 :	MD	18.0%이상

CD	23.0%이상

통 기 도 : 250±50(㎠/㎤/sec)